- LASTENBOEKBESCHRIJVING

- CLVR™ LICHTPLAFOND MET DUBBELE SPANPLAFOND FOLIE VOOR RANDVERLICHTING

- Type folies : 	pvc wit CVLR XLT04 & pvc transparent CLVR XLM03

- Spanplafond conform de Europese Norm EN-14716

Omschrijving

De spanfolies bestaan uit 3 subdelen :

- Soepele folie: één of meer banen die overeenkomstig de afmetingen en de vormen van het spanplafond gesneden en door hoogfrequent-lassen aan elkaar gezet worden.

- Halfsoepele harpoen: rondom aan de folie gelaste harpoen waardoor het plafond kan gespannen worden in het profiel. Het plafond kan hierdoor later onbegrensd los en terug vastgemaakt worden om toegang mogelijk te maken tot het plenum en de LED-verlichting.

- Profielen uit geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

Het spanplafond wordt overeenkomstig de afmetingen van het lokaal in het confectieatelier op maat gemaakt. De soepele folie wordt opgespannen in het verwarmde lokaal en in de voorafgaandelijk geplaatste CLVR™ alu schaduwvoeg profielen bevestigd en is onbeperkt uitneem- en terug plaatsbaar zonder vervorming

De kleur van de harpoen is wit of zwart naar keuze.

De kleur van de folie is (sterk benaderend) RAL 9003.

Specificaties van de folie

Eigenschappen van de folie:

- Soepele polymeer folies d.m.v. kalenderen verkregen EN 14716 standaard, CE markering

- Half soepele harpoen d.m.v. extrusie verkregen

- Profielen uit geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium waar 2 folies boven elkaar ingespannen worden.

De folies hebben een A+ label (emissies in de binnenlucht) in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de binnenluchtkwaliteit.

De folies, harpoen en profielen zijn 100% recycleerbaar.

De spanplafondfolies moeten gemaakt worden, 100% conform de Europese norm CE, met weekmakers, maar zonder ftalaten, zonder cadmium, zonder kwik en zonder arseen.

Karakteristieken met betrekking tot de folies:

Folie onder – XLT04:

- Maximale breedte onder spanning zonder scheidingsprofiel en/of lasnaad:		550 cm

- Gewicht: 									233,4 g/m2

- Lichttransmissie 								62%

- Waterdampdoorlaatbaarheid: 							27 g/m2/24u

- Waterresistant 									ja

Folie boven – XLM03:

- Maximale breedte onder spanning zonder scheidingsprofiel en/of lasnaad:		550 cm

- Gewicht: 									233,4 g/m2

- Lichtreflectie 									99%

- Waterresistant 									ja

Reactie bij brand:

B-s1, d0

Specificaties van de profielen

Principedetail

Fabrieksgarantie:

15 jarige fabrieksgarantie op folies, lasnaden en profielen

Aanvullende voorschriften.

Bij horizontale toepassing voor plafonds dienen de folies dubbel geplaatst te worden, dit om bevuiling tegen te gaan van stof en insecten op de onderste folie.

De LED-verlichting wordt geplaatst op het uit aluminium vervaardigde profiel tussen beide spanplafond folies in functie van de koeling van de LED-strips.

Beide folies dienen onbeperkt demonteerbaar en terug plaatsbaar te zijn i.f.v. de toegankelijkheid van de LED-verlichting.

De bovenste folie dient als reflecterende folie in witte kleur, met een lichtreflectie meer dan 99%.

De onderste, zichtbare folie is transparant opaal, met een lichtdoorlaatbaarheid van 62%.

Lichttransmissie en reflectie berekend volgens de norm ASTM E903 – NF EN 410.

Spanplafond conform de Europese Norm EN-14716.

Plaatsing van de spanfolie

De plaatsing wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde en door de fabrikant opgeleide firma om te kunnen voldoen aan de fabrieksgarantie.

De op maat gemaakte folie wordt met zijn omtrekharpoen na opwarming in het CLVR™ alu profielen met schaduwvoeg geplaatst.

Aanvullende voorschriften.

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen getroffen opdat de ruimte boven het spanplafond voldoende luchtdicht zou zijn.

In bepaalde lokalen dienen te grote plafonds onderverdeeld te worden. Dit gebeurt door middel van een onzichtbaar ophangprofiel in geanodiseerd aluminium, opgehangen aan (metalen) beugels.

Stalen ter goedkeuring voor te leggen aan de architect.